| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | PU 防 水 材 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 頁次 | 1 |
| 優點： 1﹒物性強：附著力強，具”韌性”及”彈性”。 2﹒耐性佳：耐候、耐水、耐藥性均佳。 3﹒防腐朽：可防建物水泥、鐵材老化。 4﹒易施工：不受建物形式、氣溫影響，施工容易。 5﹒無公害：非溶劑型產品，無公害或汙染顧忌。 適用範圍： 1﹒屋頂防水：大廈、民宅、工廠、營舍等。 2﹒壁面防滲：內外壁、地下室。 3﹒底層防水：浴室、空中花園、游泳池。 4﹒管道防蝕：地下管道鋼材防蝕。 PU防水物性：(CNS標準規格) 項 目 要 求 規 格 比重 1.00～1.30 硬度(Hs) 20～40 抗拉強度(kgf/cm2) 20 kgf/cm2以上 撕裂強度(kgf/cm) 6 kgf/cm以上 伸長率(％) 300%以上 100%彈性模數(kgf/cm2) 3以上 老化試驗 硬度 ±5 抗拉強度 20 kgf/cm2以上 撕裂強度 6 kgf/cm以上 伸長率 300%以上 |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |