| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | PU球場施工說明-4 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 頁次 | 8 |
| 柏油面球場 水泥面球場 止滑表面處理材 止滑表面處理材 PU彈性舖設材 PU彈性舖設材 底漆LK-100 ※周圍設排水溝 ※周圍設排水溝 施工程序 養護1~2小時 養護12小時 |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |

# Text boxes

天然級配

碎石級配

PVC防水膠布

水泥混凝土

PVC防水膠布

水泥粉光(1:3)

瀝青混凝土聯結層

碎石級配

天然級配

瀝青混凝土面層

建立施工範圍

裂縫填補

地面整平

測含水率8%以下

水泥面底漆塗佈

柏油面基層塗佈

PU第一層塗佈

PU第二層塗佈

止滑處理

劃 線