| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | 塗裝法 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 頁次 | 2 |
| 塗裝法 INSTALLATION PROCESS OF COATING 特性：▲外觀平整亮麗、無接縫、具防塵、防菌、防霉、防水 接著力強、耐藥品性、耐磨耗性佳、清洗容易、保養簡單 用途： 各種廠房之牆壁、天花板地板之防蝕、 防塵、防霉、防菌之塗裝。 如： GMP藥廠、電子工廠、食品加工廠、 紡織廠、紙廠、醫院手術室等。 施工程序： 被塗物表面處理： 合板、石膏板、石棉板面 板面用釘或螺絲固定打牢，每塊銜接處需平整緊密，接縫處 以環氧樹脂補土補平；每塊銜接處之接縫，貼不織布或玻纖 加以補強，以防止塗裝後龜裂。 水泥面 若為新建水泥面最少需養生30天以上。 底塗： 按比例將環氧樹脂底漆之主劑與硬化劑均勻混合後，用毛刷 或滾輪均勻塗佈表面，硬化時間約12小時。 披土： 將補土用披刀將表面有孔洞或凹凸不平處整平。 面漆（薄塗型）： 施工前務必將表面沾有砂粒或凸點用砂紙磨平，使最後表面 達到光亮平整。 |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |

# Text boxes

被塗物（牆面或地板）

底漆

披土

面漆×1~2道