| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | 玻璃纖維積層法 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 頁次 | 6 |
| 玻璃纖維積層法 INSTALLATION PROCESS OF GLASS FIBER LAMINATE COATING 特性： ▲機械強度高、耐磨耗性佳 玻璃纖維 ▲接著力超強、抗拉性特優 ▲耐化學藥品性佳、耐強酸強鹼 ▲耐長期水浸泡及水衝擊 ▲隔熱性、防震性佳 用途： 游泳池、化學槽、化學工廠之下水道、實驗室、造紙廠、漂染廠、 廢水池、食品加工廠、冷凍庫、肥料廠、石鹼廠、電鍍廠等。 施工程序： 被塗物表面處理： 用1:3水泥砂漿粉光平整，踢腳板轉角處作圓弧粉光，其 硬化養護時間最少在30天以上。 素地整平，並用吸塵器將砂粒、雜物、灰塵去除。 潮濕區域需先烘乾，表面油污需清除（舊素地）。 底塗： 按比例將環氧樹脂底漆之主劑與硬化劑均勻混合後，用毛刷 或滾輪均勻塗佈表面，硬化時間約12小時。 面塗＋玻璃纖維： 將樹脂按比例混合均勻後，以滾輪塗佈表面隨即將裁剪好之 玻璃纖維貼在上面，再用混合後積層樹脂塗佈並濕潤玻纖， 最後用脫泡滾筒袪除積層內氣泡，並使表面平整；此步驟可 依所需厚度及要求重覆數次。 面漆： 乾燥硬化後之玻璃纖維，表層用砂紙或手磨機磨除表面凸點， 將面漆混合均勻後，塗佈於表層至無針孔為止。 |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |

# Text boxes

被塗物

底塗

面塗

面塗